Кабель марки КПБП

Кабельная линия 900 метров с термовставкой 50 метров (850м+50м). КЛ 16/900-130-01.

Общая длина кабельных линии 9000 метров по 900 метров каждый в металлических барабанах в количестве 10 штук.

Номинальное рабочее напряжение переменного тока при частоте 50 Гц 3,3 кВ.

Кабель цельный с медными жилами сечением 16 мм2, с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом, бронированной стальной оцинкованной лентой, плоский, с длительно допустимой температурой нагрева жил 8500 м на 130°С и термовставки 500 м на 230°С + удлинитель на 230 С.

Токопроводящие жилы должны быть изготовлены из медной проволоки. На токопроводящие жилы должна быть наложена в два слоя изоляции (сшитая) из композиции блоксополимера (сополимера) пропилена с этиленом, устойчивой к воздействию повышенной температуры и ионов меди. Изоляция имеет возможность длительной эксплуатации в условиях агрессивной среды, устойчивость к воздействию агрессивной среды и химических реагентов, закачиваемых в скважину для выполнение технологических работ.

Поверх изоляции жил должен быть наложен бандаж в виде обмотки пленкой полиэтилентерефталатной с перекрытием не менее 50%. Бандаж должен быть плотно наложен на жилу.

Три жилы уложены параллельно, поверх которых должны быть продольно приложена маркировочная лента и наложена подушка под броню. Поверх подушки должна быть наложена броня из профилированной стальной оцинкованной ленты, номинальное размеры ленты: толщина 0,5 мм, ширина 15-20 мм. Электрическое сопротивления изоляции жил и готового кабеля, пересчитанное на длину 1 км и на температуру 20°С, должно быть не менее 2500 МОМ. Изолированные жилы и готовые кабели должны выдержать испытание напряжением 18 кВ постоянного тока в течение не менее 5 мин, ток утечки изоляции при испытательном напряжении должно быть не более 1*10ˉ5 А.

Кабели предназначены для эксплуатации в скважинной жидкости, содержащий нефть, а также воду и газ, со следующими показателями: - содержание воды до 100%; - водородный показатель попутной воды рН 6,0-8,5; - концентрация сероводорода не более 0,001% (0,01 г/л); - гидростатическое давление не более 25 МПа; - газовый фактор не более 500м3/м3.

Кабели должны поставляться на металлических барабанах. Заделка концевой кабельной муфты (вилка). наименование: КЛ 16/900-130-01(КБТ-232 Celf 3х16-3,3 кВ и КПппБП-130-3х16-3,3 кВ);

материал: Кабель цельный с медными жилами сечением 16 мм2, с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом, бронированной стальной оцинкованной лентой, плоский; цвет: серый;

Размеры профиль: трехжильный, сечение 16 мм2. Напряжение (кВ.): 3,3 кВт.