Технические требования

к проводу обмоточному эмалированному

Настоящие технические требования распространяются на провод обмоточный медный с эмалированной термостойкой полиимидной изоляцией, предназначенный для изготовления обмоток статоров погружных электродвигателей.

| Группа требований | Требование | Описание | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция | - | Провод медный круглого сечения с эмалированной термостойкой изоляцией на полиимидной основе | ТУ завода-изготовителя |
| Материалы | Жила | Отожженный, одножильный, круглый неизолированный медный провод | ТУ 16-705.492-2005 ГОСТ 859-2014 |
|  | Изоляция | Нет | Сертификат/ MS*** производителя изоляции |
| Размеры | - | См. Приложение 1 | Приложение 1 |
| Электрические характеристики | Напряжение пробоя | ≥18 кВ (при 60 Гц) ≥15 кВ (при 50 Гц) | ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением. |
|  | Коэффициент диссипации / Тангенс угла потерь (1 кГц) | ≤0.0030 | ASTM D150 |
|  | Диэлектрическая проницаемость (1 кГц) | ≤3 |  |
|  | Объёмное удельное сопротивление, Ом/см (при 200 0С) | ≥1015 | ASTM D257 |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от -60 до +250 0С |  |
|  | Ресурс, не менее | 25000 часов |  |
| Методы приемки (при регулярных закупках) | Визуальный контроль | На проводе не должно быть вздутий. Изоляция провода должны быть непрерывной, без посторонних частиц и иных дефектов. Видимые невооруженным взглядом механические повреждения изоляции не допускаются |  |
|  | Тест напряжением на проход | Каждый отрезок обмоточного провода перед применением испытывается напряжением на проход 8000 Вольт. На 4000 м провода допускается один пробой напряжением. В месте пробоя не выполняются никакие восстановительные операции. | ГОСТ 2990 |
|  | Испытание (изоляции) на стойкость к изгибу с помощью оправки | Провод наматывается на оправку диаметром 1 дюйм. Количество витков от 4 до 5. Критерии приемки: изоляция провода на местах изгиба должна оставаться гладкой, без вздутий и расслоения | GeMS # 100844079* |
|  | Испытание (изоляции) на отслаивание | Не применимо |  |
|  | Тест на растяжение | Обмоточный провод помещается под растягивающую нагрузку для получения растяжения по крайней мере на 25%. В течение всего испытания изоляция должна иметь адгезию к медному проводу. Никакие отслоения изоляции не допускаются |  |
|  | Тест на стойкость к механическим воздействиям | Число возвратно-поступательных ходов стальной иглы диаметром 0,6 мм при нагрузке на иглу 9,8 Н Критерии приемки: минимум 1000 циклов. | ГОСТ 15634.2-70 |
|  | Контроль размеров | Согласно таблицы приложения 1 | Приложение 1 |
| Требования к поставке | Упаковка | Обмоточный провод должен поставляться намотанным на катушки. Намотка провода на катушку – согласно ГОСТ 18690 Строительная длина провода – не менее 300 м. Число строительных длин провода на одной катушке – не более 3-х. Провод должен быть защищен от повреждений в процессе транспортировки и иных перемещений. Размещение катушек при транспортировке должно быть согласовано с поставщиком отдельно. | ГОСТ 18690 |
|  | Маркировка | Каждая катушка должна быть четко промаркирована. Маркировка должна включать следующую информацию: - Номер заказа на покупку «Шлюмберже» - Каталожный номер провода - Обозначение (марка), диаметр и длина провода (м) - Номер катушки - Название или марка фирмы-производителя - Дата производства - Клеймо ОТК - Вес тары, кг - Вес нетто, кг |  |
|  | Гарантийный срок хранения (с даты изготовления) | 3 года |  |
|  | Срок сохраняемости | Не менее 10 лет | Условия хранения на складе должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69 |

Приложение 1

Таблица 1 Размеры проводов

| Диапазон номинальных диаметров жилы | Удвоенная прибавка диаметра по изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | номинальный | максимальный |
| мм | мм | мм | мм |
| от 1,06 до 4,55 включительно | + 0,17-0,19 | + 0,20-0,22 | + 0,23-0,26 |