| - Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика). № п\п; Наименование товара (указание товарного знака должно сопровождаться словами «или эквивалент»*); Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели);; Единица измерения; Колич.. 1; Провод ПЭТ-155-0,17; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,170мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,020мм. Максимальный диаметр провода: 0,210мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 2200В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 20. 2; Провод ПЭТ-155-0,28; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,280мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,025мм Максимальный диаметр провода: 0,334мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 2800В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 30. 3; Провод ПЭТ-155-0,38; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,380мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,030мм Максимальный диаметр провода: 0,441мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 2800В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 40. 4; Провод ПЭТ-155-0,4; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,400мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,030мм Максимальный диаметр провода: 0,462мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 3100В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 20. 5; Провод ПЭТ-155-0,53; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,530мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,035мм Максимальный диаметр провода: 0,601мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4000В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 75. 6; Провод ПЭТ-155-0,56; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,560мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,035мм Максимальный диаметр провода: 0,632мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4000В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 20. 7; Провод ПЭТ-155-0,67; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,670мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 0,749мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4000В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 100. 8; Провод ПЭТ-155-0,71; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,710мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 0,790мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4000В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 50. 9; Провод ПЭТ-155-0,75; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,750мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 0,832мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4400В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 170. 10; Провод ПЭТ-155-0,85; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,850мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 0,937мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4400В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 170. 11; Провод ПЭТ-155-0,9; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,900мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 0,990мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4700В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 170. 12; Провод ПЭТ-155-0,95; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 0,950мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,040мм Максимальный диаметр провода: 1,041мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4700В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 20. 13; Провод ПЭТ-155-1,0; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,000мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,050мм Максимальный диаметр провода: 1,093мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4900В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 240. 14; Провод ПЭТ-155-1,06; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,060мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,050мм Максимальный диаметр провода: 1,155мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 4900В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 200. 15; Провод ПЭТ-155-1,18; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,180мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,050мм Максимальный диаметр провода: 1,279мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5100В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 100. 16; Провод ПЭТ-155-1,25; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,250мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,050мм Максимальный диаметр провода: 1,351мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5100В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 20. 17; Провод ПЭТ-155-1,32; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,320мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,423мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5100В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 100. 18; Провод ПЭТ-155-1,45; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,450мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,557мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5300В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 280. 19; Провод ПЭТ-155-1,5; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,500мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,608мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5300В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 200. 20; Провод ПЭТ-155-1,56; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,560мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,670мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5300В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 200. 21; Провод ПЭТ-155-1,6; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,600мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,711мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5300В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 150. 22; Провод ПЭТ-155-1,7; Назначение: провод для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Класс нагревостойкости изоляции: класс F по ГОСТ 8865-93. Материал проволоки: медь. Номинальный диаметр проволоки: 1,700мм. Минимальная диаметральная толщина изоляции: 0,060мм Максимальный диаметр провода: 1,813мм. Значение пробивного напряжения, В: не менее 5500В. Рабочий диапазон температур: от -600С до 1550С. Ресурс провода при температуре 1550С – не менее 20000 часов.; кг; 100. |
| --- |
| - Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях не ранее января 2020г. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |
| - Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Провода должны быть намотаны на катушки одним отрезком. Каждая катушка с проводом должна быть снабжена ярлыком на котором должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - марка провода; - номинальный диаметр проволоки в миллиметрах; - дата изготовления (год, месяц); - масса брутто и нетто в килограммах. Минимальная масса отрезка провода должна соответствовать указанной в таблице Номинальный диаметр проволоки, мм; Масса отрезка провода, г, не менее. свыше 0,14 до 0,18 включительно; 200. свыше 0,18 до 0,25 включительно; 300. свыше 0,25 до 0,38 включительно; 400. свыше 0,38 до 0,63 включительно; 500. свыше 0,63 до 0,83 включительно; 1000. свыше 0,83 до 1,56 включительно; 2000. свыше 1,56 до 2,50 включительно; 3000. |
| - Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества | Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара. |
| - Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| - Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар (комплектующие изделия), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки. |
| - Требования по объему гарантий качества услуг | Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. |
| - Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная или товарная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации или иными документами, подтверждающими качество Товара; гарантийным талоном, оформленным на Заказчика. |
| - Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Договора. |
| - Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты) | Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, кроме скрытых недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. |
| - Иные требования для включения в контракт | Провода должны быть намотаны на катушку одним отрезком. Намотка провода на катушке должна быть плотной, без петель, механических повреждений, перепутывания и слипания витков. Проволока должна быть равномерно покрыта сплошным слоем эмалевой изоляции. Поверхность проводов должна быть гладкой, без пузырей и инородных включений. |