PARAMETER: \ CABLE 2-Pair

 REFERENCE TYPE: TYPE 4-INS

APPLICATION ROUTING: Above or below grade by direct

burial method

 AMBIENT STATIC TEMPERATURE: -40 °C … +50 °C

APPLICABLE STANDARDS STANDARD INTL (RoK): IEC 60227 (ГОСТ IEC 60227)/

IEC 60502-1 (ГОСТ 31996-2012)

 FLAME RETARDANCY: INTL (RoK): IEC 60332-1

(ГОСТ IEC 60332-1)

 FIRE RETARDANCY: INTL (RoK): IEC 60332-3-[21-25]

(ГОСТ IEC 60332-3-[21-25])

 FIRE RESISTANCE: INTL (RoK): N/A

 SMOKE DENSITY: INTL (RoK): IEC61034-2 (ГОСТ IEC 61034-2)

CONSTRUCTION CHARACHTERISTICS CABLE TYPE: Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC (LS)

 CONDUCTOR: Stranded Copper Wire-Tinned Annealed or bare Copper

 CONDUCTOR CROSS-SECTION AREA: 2.5 mm2

 CORE IDENTIFICATION: Black/Brown/Grey/Blue

 TWISTS: Twisted Pair

 BLINDER TAPE: P.E.T.P. tape, 50% overlap

 INDIVIDUAL SCREEN: Not required

 OVERALL SCREEN: Required

 DRAIN WIRE: Tinned copper wire under and in contact with the screen, running the length of the cable

 ARMOURING MATERIAL: Mild Steel Galvanised Wire

 OUTER SHEATH COLOUR: BLACK

 OUTER SHEATH MARKING: Cable type with Length marks in metres with 1m interval on it

ELECTRICAL VOLTAGE RATING (MIN): 600/1000V

перевод

Параметр: \ кабель 2 пары ССЫЛОЧНЫЙ ТИП: ТИП 4-ИНОВ Маршрутизации применение: выше или ниже поверхности путем прямого способ захоронения СТАТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -40 °С ... +50 °С Применимые стандарты международный стандарт (РК): МЭК 60227 (ГОСТ МЭК 60227)/ МЭК 60502-1 (ГОСТ 31996-2012) Огнестойкость: международный (РК): МЭК 60332-1 (ГОСТ МЭК 60332-1) Огнестойкость: международный (РК): МЭК 60332-3-[21-25] (ГОСТ МЭК 60332-3-[21-25]) Огнестойкость: международный (РК): н/д Плотность дыма: международный (РК): IEC61034-2 (ГОСТ МЭК 61034-2) Строительные характеристики Тип кабеля: кр/из сшитого полиэтилена/ПВХ/СВА/ПВХ (общ.) Проводник: сели на мель медный провод-Луженая Отожженная или голой меди Проводник сечение: 2,5 мм2 Идентификация сердечника: черные/коричневый/серый/синий Повороты: витая пара БЛИНДЕР ленты: П. е. т. п. лента, 50% перекрытие Индивидуальный экран: не требуется Общий экран: требуются Дренажный провод: Луженая медная проволока Под и в контакте с экраном, по всей длине кабеля Армирование материал: мягкой стальной оцинкованной проволоки НАРУЖНЫЙ ЦВЕТ ОБОЛОЧКИ: ЧЕРНЫЙ Внешняя оболочка маркировка: Тип кабеля с маркировкой длины в метрах с интервалом 1м на это ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЕ (МИН): 600/1000В