 Характеристики кабеля:

Категория: 5e

Тип: F/UTP

Количество пар: 25

Материал проводников: Медь

Тип проводников: Одножильный

Диаметр проводников, мм: Ø0.50±0.02 мм,

Материал изоляции проводников: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Материал внешней оболочки: Полиэтилен (PE)

Применение: Для внешней прокладки

Цвет оболочки: Черный

Конструкция общего экрана: Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с дренажным проводником (CCS, 0,5мм)

Защитная пленка: Полиэстер (PET)

Разрывная нить: Есть

Радиус изгиба при прокладке, D: Не менее 10

Радиус изгиба при эксплуатации, D: Не менее 10

Растягивающее усилие, H: Не более 400

Прочность на разрыв, H: Не более 2000

Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км: 115

Соответствие стандартам: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

Разметка кабеля включает в себя информацию - метраж, производитель, марка, вид. Произведена с интервалом в 1м

Метраж - 20 км